| Параметр | Ед.изм. | Типичное значение | Стандарт измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель текучести расплава при 220 °С/10кг | cм3/10мин | 22 | ISO 1133 |
| Показатель текучести расплава при 200 °С/21,6кг | cм3/10мин | 27 | ISO 1133 |
| Плотность | кг/м3 | 1080 | ISO 1183 |
| Литьевая усадка | % | 0,3-0,7 | — |
| Модуль упругости при растяжении | МПа | 3700 | ISO 527-1/-2 |
| Предел текучести при растяжении | МПа | 72 | ISO 527-1/-2 |
| Относительное удлинение при разрыве | % | 3 | ISO 527-1/-2 |
| Прочность при изгибе | МПа | 120 | ISO 178 |
| Ударная вязкость по Шарпи без надреза при +23 °С | кДж/м2 | 16 | ISO 179/1еU |
| Ударная вязкость по Изоду с надрезом, 1А при +23 °С | кДж/м2 | 2 | ISO 180/1А |
| Ударная вязкость по Шарпи с надрезом при +23 °С | кДж/м2 | 2 | ISO 179/1еU |
| Твердость по Бринеллю Н 358/30 | MПа | 165 | ISO 2039-1 |
| Твердость по Роквеллу | Шкала М | М83 | ISO 2039-2 |
| Температура тепловой деформации при нагрузке 1,80 МПа (HDT/А) | °C | 98 | ISO 75-1/-2 |
| Температура тепловой деформации при нагрузке 0,45 МПа (HDT/B) | °C | 102 | ISO 75/-1/-2 |